## Slide 1
浙江创芯集成电路有限公司
IC sprout
蔡坤 2021.12
YE基本缺陷分析方法

## Slide 2: 缺陷分析的常用方法
缺陷分析方法：
缺陷特征 : 根据缺陷特征推断可能的缺陷产生机制
缺陷形貌
缺陷成分
缺陷分布
相关分析：对可能的因素进行相关性分析
工艺条件：是否有产品差异
工艺设备：是否有角度差异，是否有chamber或者parts收敛，是否符合process特性
最终影响：通过实验验证影响结果
设备和工艺实验
逐站追查
缺陷形貌
缺陷成分
缺陷分布
工艺条件
工艺设备
良率影响
缺陷特征
相关分析
最终影响

## Slide 3: 缺陷分析的常用方法(缺陷特征)
缺陷基本特征收集 |  | 
No. | 项目 | 确认内容
1 | Pre scan data | 前值扫描信息和相关缺陷特征，锁定loop或者module；
2 | Defect Map | 根据Defect map分布和相关module process特性锁定相关process；
3 | Wafer Slot | 根据所中 wafer在slot中的位置结合机台作业模式锁定相关机台；
4 | SEM Image | 判断缺陷类型并Tilt角度照片获取Side wall/profile相关缺陷信息判断缺陷形成的loop，前层SEM无法确认的缺陷可以用OM确认；
5 | EDX | 注意是否有特殊元素，通过特殊元素缺陷判断相关机台或process；
6 | Defect Die Stack | 是否有叠die的特殊分布以判断是否和某些特殊制程相关；
7 | Lot History | 检查Lot History确认是否有与异常wafer相关的异常process，包括是否有split，Q-time是否异常，run time是否异常和tool alarm；
8 | TEM data | 对于需要报废的wafer，通过TEM层次分析和EDS分析进一步判断缺陷形成loop和形成原因
9 | JDV Check | 有特定位置的defect需要借助JDV分析defect位置的特征信息

## Slide 4: 缺陷分析的常用方法(相关分析)
缺陷分析 |  | 
No. | 项目 | 确认内容
1 | Common Tool | 对比NG lot机台，确定impact lot是否可以收敛到某一机台；
2 | Trend Chart | By 嫌疑机台process time trend chart，确定在某个机台上或process时间上是否有收敛性；
3 | YE Inspection | 若整体Baseline跳高需确认YE scan recipe是否有变动或scan机台是否有差异；
4 | Plat Check | 若缺陷在各平台间有差异，对比平台差异，判断缺陷是否和平台差异相关；
5 | Process Check | 检查缺陷是否和工艺变更相关；
6 | Tool Check | 检查是否和新机台release，机台间/CHM间的差异&机型间的差异相关 ；
7 | Raw Material Check | 检查原材料是否有共同性,具体到ingot信息；
8 | Common source | 检查缺陷是否和工厂common source更换或异常相关；
9 | Machine history | 若检查NG lot在怀疑机台端不收敛，检查NG lot前批是否有共同点（包括run过同样工艺/lot waiting time&process time是否异常等)

## Slide 5: 缺陷分析的常用方法(影响确认)
No. | 项目 | 确认内容
1 | Impact lot确认 | 根据加扫规则总结影响晶圆的数量和缺陷的DD%；
2 | Address Review | 定点看缺陷在发生站点后续制程中的变化以及影响，需确认道缺陷无法被review到为止；
3 | E-beam确认 | E-beam 电性data确认是否会对CT或metal连接造成影响
4 | WAT确认 | 确认缺陷是否会对WAT造成影响；
5 | CP确认 | 确认缺陷是否会对最终CP造成影响，记录该缺陷的kill ratio；