## Slide 1
浙江创芯集成电路有限公司
IC Sprout
清洗工艺基础Training
PEE-CST 徐择君
2021.05.25

## Slide 2: 课程简介
2
课程目标：
讲授清洗工艺的基本方法与概念。
课程对象：
新加入部门的工程师、非清洗工艺部门的工程师
培训形式：
课堂授课+自我学习
课程时长：1.5个课时
《清洗工艺基础》课程简介

## Slide 3
用途
方法
配置
展望
清洗工艺
摘要

## Slide 4
用途
方法
配置
展望
清洗工艺
清洗工艺用途

## Slide 5
清洗需求：
颗粒(Particle) 影响刻蚀与薄膜生长
有机类残留(residue) 影响图案成型与薄膜生长
金属原子和离子(Metal) 电路短路或可靠性差
1. 清洗工艺用途

## Slide 6
用途
方法
配置
展望
清洗工艺
清洗工艺方法

## Slide 7
2. 清洗工艺方法
手段、方法：
溶解 : 水、亲水亲油基团
施加机械能：水流动、桶旋转或滚动
柔顺防回沾：离子交换去静电
化学反应：漂白、杀菌
环保配方：无磷、中性
根据需求功效搭配清洗方法

## Slide 8
2. 清洗工艺方法
颗粒怎么清洗
常见颗粒有含碳微粒、含氮微粒、含氧微粒
三大任务
怎么从晶圆上洗进溶液中：洗下来
怎么不会从溶液中吸附到晶圆上：不回沾
干燥彻底不残留水痕

## Slide 9
2. 清洗工艺方法
洗下来 之 颗粒 (Particle)
Substrate
物理方法：机械震荡
冲刷法
附着的颗粒(Particle)被流体冲刷带走
可以施加兆声震荡，增加冲刷力
可以施加N2气流，增加冲刷力

## Slide 10
2. 清洗工艺方法
洗下来 之 颗粒 (Particle)
Substrate
Particle
剥皮法
氧化Si基板，生成SiO2层
刻蚀SiO2层，附着的颗粒(Particle)随着流体一起冲走
常用氧化剂：H2O2、DIO3、HNO3
SiO2刻蚀剂：HF、NH4OH
化学方法：氧化、蚀刻

## Slide 11
2. 清洗工艺方法
洗下来 之 颗粒 (Particle)
溶解法
颗粒溶解于清洗剂
颗粒与清洗剂发生化学反应，副产物溶解到溶剂里或生成气体排放
常用反应剂：氧化类H2O2、O3Water、HNO3
氧化物反应类：HF、H2SO4、HNO3、H3PO4
Si 反应类：HNO3
化学方法：氧化、蚀刻

## Slide 12
2. 清洗工艺方法
洗下来 之 有机类残留 (Residue)
H2SO4 + H2O2  HO-(SO2)-O-OH <H2SO5>+ H2O
HO-(SO2)-O-OH + -(CH2)n  CO2 + H2O
脱水法
针对非金属基板层有机分子，用SPM(H2SO4/H2O2 mixing)脱水，生成气体排放
常用氧化剂：H2O2
脱水剂：H2SO4
化学方法：脱水反应

## Slide 13
2. 清洗工艺方法
洗下来 之 有机类残留 (Residue)
剥皮法
H2SO4 + H2O2  HO-(SO2)-O-OH <H2SO5>+ H2O
HO-(SO2)-O-OH + -(CH2)n  CO2 + H2O
针对金属Al基板层有机分子，用稀释的SPM(H2SO4/H2O2 mixing)刻蚀金属、金属氧化物基板，附着残留随同冲刷走
常用氧化剂：H2O2
金属刻蚀剂：H2SO4
氧化层刻蚀剂: HF
化学方法：氧化还原反应

## Slide 14
2. 清洗工艺方法
洗下来 之 有机类残留 (Residue)
溶解法
针对金属Cu基板层有机分子残留，用有机溶剂溶解
物理方法：相似相溶

## Slide 15
2. 清洗工艺方法
洗下来 之 金属和金属离子 (Metal)
Al +++
Cl -
Cl -
Cl -
溶解法
H2O2能将金属原子氧化为离子态，Cl-离子能与多数金属阳离子形成络合物而溶解到水中
常用氧化剂：H2O2
络合剂：HCL
物理方法：络合溶解

## Slide 16
2. 清洗工艺方法
防回沾 之 静电排斥
溶液中颗粒是否能附着到Si基板取决于两者的静电力
静电力与电性相关，同性吸引，异性排斥
电性用Zeta电势描述

## Slide 17
2. 清洗工艺方法
防回沾 之 静电排斥
溶液Si基板或SiO2基层Zeta电势为负，在碱性溶液中颗粒(Si/SiO2/Si3N4成分)Zeta电势也为负，同性相斥，可以防回沾
常用NH4OH（氨水）溶液或含氨根离子的碱性溶液达到防回沾效果

## Slide 18
2. 清洗工艺方法
不留痕之 超纯水冲洗
溶解与稀释清洗用的酸，阻止反应的继续进行
溶解反应生成物
清洗
超纯水 UPW 也常叫做去离子水(De-ionized Water), 是湿法工艺使用最为广泛的化学品，每制造一片芯片，大约耗水5670升

## Slide 19
2. 清洗工艺方法
不留痕之 旋转干燥
以旋转造成的离心力把Wafer表面的水甩干，
在平面型简单图案的晶圆干燥制程使用
不留痕之 N2干燥
以旋转造成的离心力把Wafer表面的水甩干，同时辅以干燥N2的吹拂力，快速把水吹干，
在简单型图案的晶圆干燥制程使用

## Slide 20
2. 清洗工艺方法
不留痕之 IPA干燥
以加热的干燥N2吹出的IPA气体或纯IPA液体与Wafer表面水结合并替代水接触Wafer表面，快速把水替代并吹干，在复杂型图案的晶圆干燥制程使用
IPA更易于附着在wafer表面以取代水的附着，也容易蒸发来达到使wafer表面干燥的目的

## Slide 21
2. 清洗工艺方法
洗下来 之 三大方法
溶解法
剥皮法
冲刷法
防回沾之 方法：静电排斥
不留痕之 干燥：旋转、N2吹干、IPA替代

## Slide 22
用途
方法
配置
展望
清洗工艺
清洗工艺配置

## Slide 23
3. 清洗工艺配置-清洗设备清洗方式
清洗方式
槽式批处理清洗
Bench Clean
腔室单片旋转清洗
Single Clean

## Slide 24
3. 清洗工艺配置-槽式清洗设备

## Slide 25
3. 清洗工艺配置-清洗设备清洗方式
Bench Chemical Bath
Circulation mode
One Chemical tank
By lifetime/count exchange chemical

## Slide 26
3. 清洗工艺配置-腔式清洗设备

## Slide 27
3. 清洗工艺配置-腔式清洗设备
Chamber各nozzle scan示意图
Recipe大致分为三步：
DIW nozzle 预清洗
Chemical nozzle对wafer表面进行处理
N2 nozzle 吹干wafer表面

## Slide 28
3. 清洗工艺配置-化学品
清洗常用化学品
Name | Chemical | Temp. | Ratio | Application
SPM | H2SO4: H2O2 | 125℃ | 5:1 | PR strip, organic removal
SC1 | NH4OH:H2O2:H2O | 30℃ | 1:2:50 | Particle removal
SC2 | HCl:H2O2:H2O | 30℃ | 1:1:50 | Metal contamination removal
DH, LH | HF:H2O | 23℃ |  | Oxide etch, polymer removal
49%HF | HF | 23℃ |  | Oxide reclaim, backside SIN remove
Poly蚀刻液 | HNO3:HF | 23℃ | 50:1 | Poly reclaim, backside clean and poly strip
ST250 |  | 40℃ |  | Cu line polymer strip
DSP | H2SO4: H2O2:H2O+HF | 25℃ | 3:7:50 | Al Pad residue clean
IPA | IPA |  |  | 异丙醇
UPW |  |  |  | De-ionized water

## Slide 29
3. 清洗工艺配置-前段清洗设备配置
高标准清洗配置 Gate Clean
一般用作Gate氧化层的炉前清洗，对wafer的清洁度要求高于其它清洗
Bath1 | Bath2 | Bath3 | Bath4 | Bath5 | Bath6 | Bath7 | Bath8 | Bath9
SPM | Hot DIW | DHF | DI | SC1 | DI | SC2 | DI | Dry
H2SO4:H2O2 |  | 1%HF |  | NH4OH:H2O2 |  | HCL:H2O2 |  | IPA/N2
125C° | 60~70C° | 23C° | RT | 30C°/50C° | RT | 30C° | RT | RT
5:1 |  | 100:1 |  | 1:2:50 1:2:100 |  | 1:1:50 1:1:100 |  | 
 |  |  |  | Megasonic |  |  |  | 
有机杂质 金属 |  | 氧化物 |  | 微粒 |  | 金属离子 |  | 
SPM- Sulfuric Peroxide Mixture硫酸-过氧化氢混合物
APM(SC1)- Ammonia Peroxide Mixture氨水-过氧化氢混合物
HPM(SC2)- Hydrochloric Peroxide Mixture 盐酸-过氧化氢混合物

## Slide 30
3. 清洗工艺配置-前段清洗设备配置
标准清洗配置 RCA Clean (Standard Clean)
一般用作前段制程的标准清洗，也有以Poly DEP为分界，之前用Gate Clean清洗，之后用RCA Clean清洗
Bath1 | Bath2 | Bath3 | Bath4 | Bath5 | Bath6 | Bath7
DHF | DI | SC1 | DI | SC2 | DI | Dry
1%HF |  | NH4OH:H2O2 |  | HCL:H2O2 |  | IPA/N2
23C° | RT | 30C°/50C° | RT | 30C° | RT | RT
100:1 |  | 1:2:50 1:2:100 |  | 1:1:50 1:1:100 |  | 
 |  | Megasonic |  |  |  | 
氧化物 |  | 微粒 |  | 金属离子 |  | 

## Slide 31
3. 清洗工艺配置-前段清洗设备配置
标准清洗配置 Post Clean (PR Strip)
一般用作前段制程的ETCH/CMP/IMP制程后清洗，也可以作为光阻PR清洗剂
Bath1 | Bath2 | Bath3 | Bath4 | Bath5 | Bath6 | Bath7 | Bath8 | Bath9
DHF | DI | SPM | Blank | SPM | Hot DI | SC1 | DI | Dry
1%HF |  | H2SO4: H2O2 |  | H2SO4: H2O2 |  | NH4OH:H2O2 |  | IPA/N2
23C° | RT | 125℃ |  | 125℃ | 60~70C° | 30C°/50C° | RT | RT
100:1 |  | 5:1 |  | 5:1 |  | 1:2:50 1:2:100 |  | 
 |  | 有机杂质 金属 |  | 有机杂质 金属 |  | Megasonic |  | 
氧化物 |  | H2SO4:H2O2 |  | H2SO4:H2O2 |  | 微粒 |  | 

## Slide 32
3. 清洗工艺配置-清洗剂
标准清洗配方一 SC1 or APM
常与兆声震荡配合使用增强颗粒去除能力。
标准清洗配方二 SC2 or HPM
仅为除去晶片表面的金属污染物而设计的，常与SC1配合使用，SC1+SC2清洗通常也成为RCA清洗(RCA公司研发)或者标准清洗(STD clean)
硫酸SPM
常用作晶片表面的有机污染物清洗，也能作为金属残留清洗剂
氢氟酸HF
常用作除去氧化层，也能去除部分金属污染物；氢氟酸的首要用途是在关键性的氧化层生长前，作准备性的清洗工作，氢氟酸易使晶片表面形成疏水性，所以通常有大量的颗粒在氢氟酸刻蚀后不易被去离子水去除，需要配合标准清洗液SC1使用

## Slide 33
3. 清洗工艺配置-亲水性与疏水性
疏水性与亲水性 Hydrophilic and Hydrophobic
经过清洗液处理后不沾水分子即为疏水性，反之为亲水性。接触角<90°, 亲水；接触角>90°， 疏水。
疏水性表面水膜不均匀分布，易吸附环境的微小颗粒，且易形成Watermark。
使用IPA干燥能够完整的置换水膜并使Wafer表面不容易吸附颗粒

## Slide 34
3. 清洗工艺配置-后段清洗设备配置
后段(金属)清洗配置 BEOL Clean
一般用作后段制程的ETCH/CMP制程后清洗，不能作为光阻PR清洗剂
W Loop Post Clean | Pre Clean | Cu Loop Post Clean | Al Loop Post Clean
DSP+ | HF | ST250/ICS8000 | DSP
25C° | 23C° | 40C° | 25C°
H2SO4:H2O2:H2O 4:8:88 +HF 600ppm | 100:1 500:1 1000:1 | HF , TEA , PMDETA , NH3 , H2O | H2SO4:H2O2:H2O 7:3:50 +HF 85ppm
有机杂质 金属 | Native Oxide | 有机杂质 金属 | 有机杂质 金属
DSP- Dilute Sulfuric Peroxide Mixture稀释的硫酸-过氧化氢混合物

## Slide 35
3. 清洗工艺配置-后段清洗设备配置
晶背清洗配置 Backside Clean
一般用作晶背金属污染的清洗，也可作为晶背刻蚀
Backside Clean | 
Poly | DSP+
25C° | 25C°
HF:HNO3 1:50 | H2SO4:H2O2:H2O 4:8:88 +HF 600ppm
Si, 金属 | Si, 金属
FPM- hydrofluoric Peroxide Mixture氢氟酸-过氧化氢混合物

## Slide 36
3. 清洗工艺配置-化学反应方程式
化学反应原理：
SC1 刻蚀Si、Poly、SiO2层
Si + 2 H2O2  SiO2 + 2 H2O (H2O2氧化Si,抑制NH4OH直接刻蚀Si)
2NH4OH+ SiO2  (NH4)2SiO3+ H2O (NH4OH蚀刻SiO2)
NH4OH(ADM)去Si、Poly层
Si+2OH- + 2H2O  SiO2(OH)2-2 + 2H2 ↑
HF去氧化物Particle化学原理
    SiO2+ 6HF  H2SiF6+ 2H2O
SPM去有机杂质化学原理 (H2SO4脱水，H2O2氧化）
    C-H (polymer) + H2O2  CO2 + H2O

## Slide 37
用途
方法
配置
展望
清洗工艺
清洗工艺配置

## Slide 38
4. 清洗工艺展望
清洗工艺未来趋势
当前
未来
槽式批处理
单片腔室清洗
药液循环利用
药液单次利用
IPA干燥
零表面张力干燥
多腔室堆叠
腔室兆声震荡
稀释环保药液

## Slide 39
IC Sprout
Thank You
浙江创芯集成电路有限公司