## Slide 1
Chart: 
| 男 | 女 | 其他
在职员工比例 2012年 | 0.63584 | 0.46243 | 0.42

## Slide 2
Poly结构在 IC 工艺中的应用
金属 -氧化物 -半导体（MOS）结构的栅极材料
Flash结构Floating Gate等
DRAM 的电容器
互连材料（重搀杂的多晶硅）
电阻（轻搀杂的多晶硅）
高压硅器件的钝化膜（掺 O 半绝缘多晶硅）
POLY用途

## Slide 3
无结节场效应晶体管JLT
源极、沟道及漏极杂质掺杂类型相同，无PN结，属多数载流子导电器件
器件的驱动电流与栅氧化层厚度不成反比例关系.减轻了MOSFET器件特征尺寸持续按比例缩小对栅氧化层厚度无休止的减薄要求
POLY用途
传统场效应晶体管MOSFET
源极、沟道和漏极之间构成两个背靠背的PN结
特征尺寸持续按比例微缩：源漏距离不断缩短，产生短沟道效应，栅控能力变差，器件性能及可靠性严重退化

## Slide 4
圆柱形全包围无结节MOS结构(3D-VNand)
Poly Channel：U-Doped Poly
Drain：D-Poly
Source：EPI+IMP
POLY用途

## Slide 5
U-Doped Poly:
POLY工艺
主要工艺参数：
温度：600℃~650℃
压力： 0.3~0.6Torr
气体：
SiH4(g)
Si(s) + H2(g)
△
使用Gas：
温度 | 形貌
(a):<575℃ | Amorphous
(d):575℃~ 656℃ | Poly
>700℃ | EPI
560℃
570℃
590℃
620℃
TOOL ID | Process | Gas Line | Max process temp range | Target thickness
AFUPY01 | U-Poly | N2,SiH4,CLF3 | 620 | 1000

## Slide 6
Doped Poly:
POLY工艺
主要工艺参数：
温度：520℃
压力：0.3~0.6Torr
气体
SiH4(g) + PH3
Si(s)+P(s) + H2(g)
△
使用Gas：
TOOL ID | 工艺种类 | Gas Line
AFDPY01 | Doped Poly | SiH4,N2,1%PH3/N2,CLF3
掺杂浓度：E20~E21
也有使用0.1%PH3/N2

## Slide 7
方案:
Poly工艺膜质表征:
POLY工艺
厚度
Uniformity（WIW/WTW/RTR）
致密性
台阶覆盖性
电阻
形貌
P掺杂均一性
Poly工艺存在的问题:
温度高，反应成核能力强，导致Gate与下层Oxide覆盖性差
D-Poly温度高，导致P在表层析出
P掺杂均一性
Depo前1min LTO520 seed，形成Si seed
先低温生成amorphous硅，再高温Anneal结晶，P分布均匀，多晶表面形貌均匀

## Slide 8
POLY工艺
Channel Poly:(高深宽比结构）
LTO520
△
Si+N2+H2
Si2H6
△
Si+H2
SiH4
△
Si+H2
Depo1:
Depo2:
Seed:
Seed时间增加用来再侧壁形成Si Seed
Si2H6气体重量大，便于底部膜质形成
最大限度降低压力，形成均匀膜质
Poly Depo温度:低于500 ℃，形成amorphous结构，之后>620 ℃进行Anneal获得多晶硅

## Slide 9
POLY工艺
Capping Poly:
LTO520
Si+N2+H2
SiH4
△
Si+H2
SiH4+PH3
△
Si+P+H2
Depo1:
Depo2:
Seed:
为解决提前封口需要进行Cl2 etch
Si+Cl2
SiCl4
Etch1:
△
△
Si+Cl2
SiCl4
Etch1:
△
Step1
Step2
Step3
Step4

## Slide 10
EPI工艺
EPI:
DCS(低压860~980℃)
Depo1:
Depo2:
Backing:升温Backing
H2.PRG:使用H2排空其他气体
HCl etch
Etch1:
结构
DCS(低压860~980℃)
Depo3:
HCl etch
Etch2:
DCS(低压860~980℃)
HCl etch
Etch3:

## Slide 11
POLY工艺过程
反应机理：
1）扩散
2）吸附
3）反应并沉积
4） 解吸扩散
5）抽离系统
沉积速率
扩散反应： F1=D（Cg-Cs）/δ
Cg ——主气流里反应气体的浓度
Cs ——晶片表面反应气体的浓度
δ ——边界层厚度
沉积反应：K2=KrCs
Kr ——反应速率常数

## Slide 12
POLY工艺过程
PROCESS 方式：
Batch Size：1~4 lot
Batch 构成：
  1）Boat top/btm:Dummy
  2） Products:Center Charge
  3）Monitor wafer:用于监控产品THK等
Charge/Discharge规则
  Charge:Dummy->Product->Monitor
  Dicharge:Monitor->Product->Dummy

## Slide 13
工艺Bias控制：
时间：根据Depo Rate
温度：根据5个Zone THK差异调节
压力：CKD控制
掺杂浓度：温度和PH3流量
Poly工艺过程
ATM

## Slide 14
Chamber leak管理：
L/L leak 管理:
  Start：确认L/L O2 density，一般<10ppm,Shutter open,Boat Load
Chamber Leak管理:
  Depo前Leak CHK，DEPO后Leak CHK
Poly工艺过程
Start
Boat load
Slow pumping,thenMV open check base Pressure
Leak leak
Temp Up and Press stable to DEPO then leak check
ATM and Boat Unload,then Cooling and Discharge
Yes
No
ATM And Boat Nnload

## Slide 15
设备部件：
Poly工艺设备
I/O
Buffer
Heater
Gas Box
Exhaust Box
Pump
Power Box
Front
Back Door

## Slide 16
设备Gas Flow：
Poly工艺设备
Gas box里面有流量控制系统
  MFC
  PT
  REGULATOR
气体经过nozzle进入inner Tube
气体由Out tube进入Pump line
压力控制系统
  CDG
  CKD

## Slide 17
UD-Poly Nozzle：
Poly工艺设备
UD-POLY均使用Short Nozzle
D-Poly Nozzle：
D-POLY会有Mid-Nozzle和Long Nozzle用来调节P掺杂浓度
SiH4
PH3
PH3
SiH4

## Slide 18
使用SiC Boat：
Poly工艺PM
1）Gas CLN PM：THK 90000~120000A
  Clean前取出Boat->进行ClF3 or F2 CLN->检查Tube状态->新Boat安装->teaching调节->Coating->DPC Test
2）Wet PM： THK ~1200000A
内容大致同Gas CLN PM，可以不进 行Gas CLN，更换Inner Tube/Out Tube/Injector/Pinging line等
使用Quartz Boat：
ODOC工艺： One Depo one Clean
1）inner PM：1000Batch以上
  Inner/injector Change>新Boat安装->teaching调节->DPC Test
2）Wet PM： 3次 inner PM
内容大致同Gas CLN PM，Out Tube/Injector/Pinging line等

## Slide 19
谢谢